## Slide 1
SUPERSTRESSCEM®
Un tándem cemento-aditivos homologado para la realización de lechadas destinadas a la inyección de las vainas de obras de hormigón pretensado.

## Slide 2
¿Porqué el empleo de SUPERSTRESSCEM® ?
En la construcción de obras con hormigón pretensado, la inyección de las vainas con lechadas de cemento asegura varias funciones :
¿Que es SUPERSTRESSCEM® ?
Su formulación, exenta de agentes corrosivos (iones sulfuro, cloruros….), está formada por aditivos de alto rendimiento desde el punto de vista reológico.
Las propiedades de esta formulación aseguran entre otras:
La inyectabilidad, la exudación y la estabilidad de las lechadas han sido verificadas a escala real por los ensayos de los tubos inclinados ( 81mm, long. 5m).
Este ensayo simula el comportamiento de la lechada después de la inyección o el reinicio de la inyección de una vaina teniendo un desnivel de 2m 50 cm y teniendo en cuenta el efecto de filtro de la presencia de los cables.
La lechada SUPERSTRESSCEM® permanece homogénea sin presentar exudación alguna, incluso para inyecciones realizadas en condiciones de temperatura extremas (i.e. 5°C, 35°C).
Revestimiento de los cables de acero especial(1) para protegerlos de la corrosión, en presencia de un medio fuertemente básico en la zona de contacto entre el acero y el cemento hidratado: es lo que se conoce cómo pasivación de los aceros,
Rellenado perfecto de todos los vacios de la vaina en toda su longitud,
Protección de los cables de eventuales elementos corrosivos (aguas ácidas…).
Al fin y al cabo, un revestimiento incompleto de los cables de acero puede comportar una corrosión destructiva y causar su rotura. La inyección de la vaina es pues una operación muy importante, tanto en la elección del producto como en la calidad de la puesta en obra que condiciona la vida útil del elemento pretensado.
Es un sistema compuesto por un cemento especial y unos aditivos seleccionados al objeto de obtener una lechada de inyección de caracteristicas inmejorables
Su formulación, bajo Notificación Técnica (C98/1-CIP), responde a las exigencias más estrictas de la normativa.
Como consecuencia de esta Notificación Técnica, Holcim se compromete a controlar de forma permanente en sus laboratorios la calidad y la homogeneidad del cemento(2), de los aditivos(3) y de la lechada.
Adicionalmente, se efectúan visitas de forma regular a obra, con el fin de controlar su puesta en obra en condiciones óptimas.
Agua
Aditivos SUPERSTRESSCEM®
Cemento SUPERSTRESSCEM®
Lechada SUPERSTRESSCEM®
+
+
=
Características reológicas |  | 
Criterios | SUPERSTRESSCEM® | Notificación Técnica
Cono de MARSH | < 25 seg. a t0 + 2 h. | < 25 seg a t0 + 30 min.
Exudación | Nula a 3 horas | < 2 % à 3 horas
 | Nula a 24 horas | Nula a 24 horas
Tiempo abierto de utilización | > 4 horas | 2 horas
 | (temperatura > 15°C) | 
Nota : la medida de la fluidez MARSH debe efectuarse siempre tras un reamasado de la lechada en el recipiente de espera y al menos durante 30 segundos.
¿Cúales son las características de las lechadas SUPERSTRESSCEM® ?
Una fluidez MARSH mantenida de t0 a t0+2 horas,
Une estabilidad de la lechada, garantizando la ausencia de pasta blanca (decantación)
Une exudación nula a 3 horas y a 24 horas.
100
50
(1) Tensión normal aplicada de alrededor de 1200 MPa durante el tesado de los cables .
(2) CEMENTO normalizado CEM I 42,5 N CE PM-ES-CP2 NF de Dannes(62).
(3) Aditivos SUPERSTRESSCEM® es un saco hidrosoluble que contiene los aditivos predosificados.

## Slide 3
Ventajas adicionales del uso de las lechadas SUPERSTRESSCEM®
Un tiempo de inicio de fraguado superior a 3 horas,
Un tiempo de final de fraguado inferior a 24 horas para las temperaturas normalizadas de las lechadas,
Una absorción capilar limitada a 1 gr/cm².
Los controles de las lechadas SUPERSTRESSCEM®, efectuados en laboratorios externos homologados, han sido los siguientes :
La elaboración de las lechadas precisa el uso de un agitador de alta turbulencia (1.500 r.p.m., 3.000 r.p.m….)o de un turbo-agitador y precisa de un control de su fluidez en el Cono de MARSH.
El proceso a seguir es el siguiente :
Fluidez (5°C, 20°C, 35°C),
Duración Práctica de Utilización (5°C, 20°C, 35°C),
Exudación (5°C, 20°C, 35°C),
Decantación (pasta blanca) (5°C, 20°C, 35°C),
Tiempos de fraguado (5°C, 20°C, 35°C),
Falso fraguado (5°C, 20°C, 35°C),
Absorción capilar (20°C),
Resistencias mecánicas (20°C),
Cambio de volumen (20°C),
Retracción (20°C),
Estabilidad en tubos inclinados (5°C, 20°C, 35°C).
¿ Cómo elaborar las lechadas SUPERSTRESSCEM® ?
(solamente a título indicativo)
Introducir en el agitador la cantidad exacta de agua requerida para la fabricación de la lechada.
Introducir ( sin abrirlos ) el número de sacos hidrosolubles de «ADITIVO SUPERSTRESSCEM®», que contienen los aditivos predosificados.
Poner en marcha el agitador a su velocidad nominal durante 1 minuto aproximadamente para permitir la disolución rápida de los sacos y de su contenido.
Introducir a continuación el contenido de los sacos de «CEMENTO SUPERSTRESSCEM®», y continuar la agitación durante al menos 4 minutos y posteriormente transvasar la lechada al tanque de homogeneización que debe estar en agitación lenta (30 a 60 r.p.m.).
Efectuar el ensayo de verificación de la fluidez MARSH (NF P 18-358). Ajustar si es necesario la dosificación de agua para obtener la fluidez MARSH a t0 especificada.
Proceder a la inyección de la lechada SUPERSTRESSCEM®. Durante la fase de inyección mantener la lechada en agitación lenta y permanente.
Ejemplos de dosificaciones | Ejemplo n°1 | Ejemplo n°2
Agua | 17,5 a 18,5 litros | 35 à 37 litros
Aditivo | 2 sacos (a introducir | 4 sacos (a introducir
SUPERSTRESSCEM® | en el agua de amasado) | en el agua de amasado)
Cemento | 2 sacos de 25 kg | 4 sacos de 25 kg
SUPERSTRESSCEM® |  | 
Nota : Las cantidades de agua son sólo a título indicativo y dependen entre otras causas del equipo de preparación de las lechadas y de la temperatura. Debe procederse pues a los ajustes necesarios en función de los valores normalizados del cono de MARSH.

## Slide 4
Informaciones importantes para el empleo de SUPERSTRESSCEM® :
Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica son la expresión de nuestros conocimientos y de los resultados de ensayos efectuados en un contexto de objetividad. Dichas informaciones no pueden en ningún caso ser tomadas como una garantía ni como compromiso de nuestra responsabilidad en caso de aplicación defectuosa o de otras aplicaciones que no sean para las que el producto ha sido concebido.
El ensayo de fluidez MARSH, previo a cada utilización, permitirá verificar cúales son las condiciones y modo de empleo de elaboración de las lechadas que satisfacen los requisitos de la normativa. Nuestros especialistas están a su disposición para responder a sus preguntas técnicas.
Producto fabricado por:
Holcim (France) SA
www.holcim.fr
HBBLE20102
El agua de amasado debe de ser conforme a las normas en vigor definidas en la EHE y no contener agentes detergentes (tensoactivos) o substancias orgánicas y presentar valores de Cl- et SO42- limitados respectivamente a 500 y 400 mg/l. Puede emplearse agua potable o de red, y en caso de duda proceder a un análisis químico,
No inyectar en obra lechadas con temperaturas inferiores a 5°C ó superiores 35°C
Proteger la cuva del agitador de cualquier riesgo de contaminación exterior, de evaporación en el período estival.…,
En tiempo caluroso, evitar la exposición directa del cemento y el tanque de agua en su caso, a una temperatura superior a 35°C.
A fin de obtener las características óptimas de las lechadas y de efectuar correctamente los trabajos de inyección, hay que observar escrupulosamente las siguientes indicaciones :
Aeropuerto de Roissy Charles de Gaulle
Viaducto de Barrails
Viaducto de Digoin
Viaducto de Dordogne
Viaducto de la Medway (UK)
Viaducto de la Rauze
Puente sobre el Rhin
Viaducto de Saint André
Puente-Acueducto Houdeng Aimeries (Belgica)
Multitud de obras pretensadas en el conjunto del territorio francés.
Algunas referencias de SUPERSTRESSCEM®
Los productos se suministran a obra en camión desde nuestros almacenes de Barcelona, según se especifica en el cuadro siguiente :
Cemento SUPERSTRESSCEM® | Aditivos SUPERSTRESSCEM®
Sacos de 25 kg dispuestos | Bolsas hidrosolubles embaladas
en palet de 1,40 toneladas | en plástico y en caja de cartón
Cantidad por palet : | Cantidad por palet :
56 sacos | 56 bolsas
La proporción de dosificación : una bolsa + un saco | 
Además, y a fin de ayudar mejor a los usuarios, la fabricación de las lechadas está indicada (en francés) en los sacos de CEMENTO SUPERSTRESSCEM®
Para cada caso y obra (cantidad, plazo y lugar de entrega), se estudia la mejor solución logistica que se adapte a sus necesidades.
Esta formulación probada, homologada e introducida en el mercado en 1998, ha permitido la puesta en obra en un amplio rango de temperaturas y con todo tipo de equipos.
A día de hoy, las lechadas SUPERSTRESSCEM® protegen más de 10 000 toneladas de acero pretensado sin que ningún defecto de inyección haya sido observado.
En caso de salpicaduras de lechada en los ojos o la piel, lavar con agua abundante.
Se recomienda el uso de gafas y guantes de protección durante los trabajos en obra.
Precauciones de empleo
Producto distribuido por:
Suministros y Servicios Tecnológicos, SCP
Tél: +34 609 30 60 57
Fax: +34 93 358 80 85